**Pytanie 1** – **W pozycji 34 Kosztorysu ofertowego – „Ułożenie geowłókniny” jako dokument odniesienia podano SST D-0503.26a dotyczącą naprawy, wzmocnienia lub zabezpieczenia przed spękaniami odbitymi nawierzchni asfaltowej przy użyciu geosiatki syntetycznej. Prosimy o zamieszczenie poprawnej SST lub wskazanie jakie parametry powinna spełniać przewidziana do zamontowania geowłóknina.**

Parametry siatki:

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 12/12 kN/m,

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/wszerz pasma 60/60 %,

- wodoprzepuszczalność prostopadła 85 mm/s

- odporność na przebicie dynamiczne 26 mm

- odporność na przebicie styczne CBR 2000 N

**Pytanie 2 – Prosimy o zamieszczenie przywołanych w dokumentacji projektowej badań geotechnicznych podłoża gruntowego.**

Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 0625T została zamieszczona na stronie internetowej.

**Pytanie 3 – Prosimy o informację, czy gwarancja na oznakowanie poziome jest tożsama z gwarancją na przedmiot zamówienia.**

Gwarancja na oznakowanie jest tożsama z gwarancją na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oferuje Wykonawca. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

**Pytanie 4 – Prosimy o zamieszczenie docelowego projektu organizacji ruchu lub wykazu oznakowania pionowego i poziomego dotyczącego przedmiotowego zadania.**

Na obecnym etapie postępowania docelowy projekt organizacji ruchu nie jest niezbędny do wyceny oferty. Zostanie on przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

**Pytanie 5 – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym metodą in situ.**

Warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową o parametrach zgodnych z SST

**Pytanie 6 – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa metodą in situ.**

Warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową o parametrach zgodnych z SST

**Pytanie 7 – Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przygotowanie recept mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o obecnie obowiązujące WT2-2014.**

Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek bitumicznych wg WT-2 2014.

**Pytanie 8 – W SST D-08.01.01 zastosowany jest zapis o konieczności zastosowania krawężników dostosowanych dla osób niepełnosprawnych i posiadających certyfikat DIN 118024-1:1998-01 DIN CERTCO Barrierefrei Geprüft. Informujemy, że zgodnie z informacją od producentów wyrobów betonowych, obowiązującymi dla nich normami są Polskie Normy. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania krawężników dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zapisów SST do obowiązujących przepisów.**

Zamieszczono skorygowaną SST D-08.01.01

**Pytanie 9 – Prosimy o określenie parametrów (wielkość oczka, rodzaju drutu oraz rodzaju połączenia) gabionów przewidzianych do umocnienia brzegów zalewu.**

Parametry gabionów:

* siatka pleciona,
* wielkość oczka 8x10 cm,
* drut stalowy 2,7mm ocynkowany (cynk Zn w ilości 350g/m²).
* drut do wiązania 2,2 Zn
* pręty stężające Ø 3,5 mm